Обгрунтування технічних та якісних характеристик
 предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю товару «Щебінь»
(код за ДК 021:2015 (CPV): 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі),
номер закупівлі UA-2023-02-24-010734-a

       Виходячи з бюджетного планування на закупівлю щебеню рішенням сесії міської ради виділено 200тис.грн. Здійснивши моніторинг цін на ринку цих товарів через систему Прозоро та здійснивши запит комерційних пропозицій потенційним учасникам було визначено очікувану вартість закупівлі щебеню в кількості 344тони на загальну вартість  199520грн. з ПДВ.             
      Технічні характеристики визначені з врахуванням напрямку використання цього матеріалу:
щебінь фракції 20х40 мм, з природного каменю для будівельних робіт, марка М1000 і більше. Насипна щільність щебеню – не менше 1,300т/м3.
      Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» відповідно до своєї марки.